환경경관 옹벽·어소블록의 시공방법 –

시 공 시 방 서

‐ 단위부재 ‐

규 격  :  1000× 1000 ×700 mm

중 량  :  A형 580Kg, B형 620kg, C형 650kg

※ 현장 시공 시 시공방법을 준수 바랍니다.

주식회사 산수코리아

Home Page : http://www.sansookorea.co.kr , 전화 : 043-732-0901

E-Mail     :  sskdkk@naver.com          팩스 : 043-733-0901

충청북도 옥천군 청성면 신매인정로 30

시 공 시 방 서

‐ 환경경관 옹벽·어소블록의 시공방법 ‐

1. 시공계획

적용범위

본 시방서는 OO군 관내에 납품되는 환경경관용 어소·옹벽블록 (이하 “산수‐뷰”라 한다)시공에 관한 제반사항을 규정한다.

본 시방서는 山水뷰의 시공방법에 대한 것으로 자연형 저수로 호안 공법을 적용함을 원칙으로 한다.

자연형 저수로 호안

자연형 저수로 호안 공법은 하천의 물과 땅이 연결되는 지점에 적용하는 공법으로 치수적, 생태적 측면에서 중요한 역할을 한다.
치수적인 관점에서는 제방을 보호하는 고수부지의 침식을 방지하는 목적으로 저수로 호안이 시공된다.
생태적인 관점에서는 저수로 호안부는 하천생태계와 고수부지 및 제방의 생태계가 연결되는 지점으로 일반적인 자연하천에서 종 다양성이 가장 풍부한 곳이다. 기존의 콘크리트 호안이나 거석 호안은 치수적인 관점에서는 큰 문제가 없었으나 생태적인 측면에서는 동식물의 서식 기반을 제한하여 생존에 불리한 환경을 조성하였다.
따라서, 자연형 저수로 호안 공법의 목적은 치수적으로도 안전하며, 생태계에 유리한 환경을 조성하는 것이다.

관련시방
이 공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에 언급된 이외의 사항은 하천 공사표준시방서(건설교통부, 1999)의 해당 사항에 따른다.

제품의 정의
山水뷰 는 일정한 크기의 골재와 고강도시멘트를 주원료로 하여 혼화재료를 첨가하여 제조하고, 자연석형상과 색조를 한 전면과 배수공을 가진 배면은 다각의 기하학적형으로, 인접되는 블록과 맞물려 결합 가능한 형상으로 상하,좌우가 종횡으로 서로 통하는 공간부를 가져 속채움으로 인해 일체가 되어 안정감을 더해주며 블록 전면에서 블록후면으로 식물이 생육하며 뿌리가 착상하여 식생 기반을 조성해 자연경관과의 조화를 이루며 동시에 호안 구조물 기능으로 비탈면을 보호하게 되어 빗물이나 유수로부터 법면의 침식과 유실을 방지하며 제방 및 절개지의 안정을 꾀할 수 있다. 또한 식물의 생육을 통해 생물의 서식공간을 제공함으로써 훼손된 자연환경을 복원할 수 있는 친환경제품이다.

공사 전 확인사항

현장에 반입되는 제품의 치수가 정확하고 파손과 균열이 없는 적정 품질인 가를 확인하여 검수 후 반입한다.

山水뷰의 형별 분배는 상세부분 도면 등 시공도면을 작성하여 사전에 감독관의 승인을 얻어야 한다.

블록을 운반할 때 소운반을 최소화 할 수 있도록 현장 진입도로 및 주변상황 등을 철저하게 파악하고 시공계획을 수립하여 소운반이 최소가 되도록 적정하게 배분하여 하차, 야적한다.

山水뷰 시공 전 시공작업자와 공사초기부터 업무협의를 하여 시공상의 문제점을 검토하여 재시공 및 파손이 발생되지 않도록 사전에 명확히 하여야 한다. 또한 공사 범위를 확인하여 이로 인한 공사지연이 없어야 한다.

경사면이 급할 경우 붕괴가 예상되면 담당자와 협의하여 경사면에 단을 형성할 수 있다. 또한 경사면 상단에는 계획시 예상한 것 이상의 하중이나 진동이 미치지 않도록 한다.

기초하단(비탈멈춤) 및 천단(호안머리) 콘크리트 토목구조물 도면을 확인하고 시공을 정확히 하여야 하며 호안 설계에 의해 결정된 콘크리트 기초는 전체 호안 설치공사의 중요 부분이기 때문에 지반 상태에 따라 호안을 완전히 지지할 수 있는 시공이 되어야 한다. 기타사항은 설계도서 및 관련 하천공사 표준시방서 기준을 따른다.

다짐장비 등을 사용하여 충분한 다짐을 시행하고 블록 설치 후 사면의 처짐, 무너짐, 유실 등으로 인하여 블록의 탈락이나 유실이 발생하지 않아야 하며 사면의 경사가 일정하도록 표면을 인력으로 정교하게 고르고 경사면에 돌출된 돌 등은 제거하여야 한다.

운반.보관 및 취급

일반사항
홍수로 인해 블록을 비롯하여 일반건설자재가 유실되지 않도록 철저한 대책을 세워야 한다.

현장반입
현장으로 산수‐뷰를 반입하기 위해서는 18‐25t 트럭이 진입할 수 있도록 현장진입로를 확보하여야 하며 소운반을 최소화하기 위해 시공장소에 야적이 가능하도록 하여야 한다.

하차 및 야적방법
단위부재 하차는 블록의 자연석형상표면 과 모서리 부분이 파손되지 않도록 천 로프(Magic sling)나 지게차 등 장비를 이용하고, 현장내에서 운반, 보관하는데 있어 블록의 형상에 손상이 없도록 하차하여 항상 고임목을 받힌 상태로 보관하거나 지면을 평탄하게 하여 보관한다.
형별로 적재하여 소운반이 용이하게 하여야 하며 야적장소 바닥이 고르지 않거나 수분이 있는 곳은 피한다.
바닥이 고르지 않을 경우 후면벽판의 손상이 올 수 있으므로 특히 주의하여야 한다.

소운반
블록을 절대로 굴려서는 안되며 제품이 깨지거나, 모서리 파손 등이 생기지 않도록 운반하여야 한다.

2. 기초 콘크리트 작업

하상의 상태, 기초지반, 법면구배, 시공 높이 등을 참조하여 기초 콘크리트 타입을 결정한다.

설계에서 제시한 구배로 기초 터파기를 하며 지반이 불안정할 경우 80㎜ 전후의 사석을 최소15㎝이상 깔고 다짐을 한다.
설계도서에 제시한 별도의 사항이 있으면 설계에 따라 시공한다.

기초구배는 하상구배와 동일하고 일직선이 되어야 하며 부득이 단차를 줄 경우 C형으로 마감하고 필요한 만큼의 단차를 주어야 한다.

[그림 1. 기초 콘크리트 설치 방법] 참조

수평설치                             단차 설치

기초 콘크리트는 압축강도 180㎏/㎠ 이상이어야 하고, 블록의 미끄럼을 방지하기 위하여 계획구배와 직각이 되어야 하고 앞턱을 두어야 한다.

축대(옹벽)의 구배에 따라 경사형 기초로 시공한다. 다만 현장 여건에 따라 부득이 수직으로 시공하여야 할 경우 보강재를 사용하여야 한다.

[그림 2. 축대(옹벽)용도에 따른 기초 콘크리트 규격]

하천·호수용	도로용

기초 콘크리트의 동해를 방지하기 위해 기온이 영하일 때는 콘크리트 타설을 하여서는 안 된다. (외부온도가 10℃ 이하에서는 콘크리트 타설 시 보온덮개를 깔아 원활한 양생을 할 수 있도록 한다.)

3. 단위부재의 설치

모든 사면은 설계도서에 명시되어 있는 선형 기울기에 따라 깨끗하게 마무리 하여야 하며 사면에 요철 또는 돌출물이 있는 경우 양질의 흙으로 고르게 수평을 잡고 설치는 설계도에 따르며, 규준틀 또는 측량기준점(선)을 만들어 설치장소에 정확히 설치할 수 있도록 한다.

山水뷰 1단 설치 시 블록의 편심 및 유동을 방지하기 위해 기초 위에 20mm정도 모르타르를 치고 굳기 전에 블록을 설치한다.

블록을 설치할 때는 좌측에서 우측으로 설치하도록 하여야 하며,

① 기초면 1단 좌측 시작점에 단석(대)를 안착 시키고 C형의 측면 마감부가 좌측에 오도록 설치한다.
② 1단의 2째 줄부터 B형의 마감부가 기초면으로 오게 설치하고 같은 요령으로 오른쪽으로 계속하여 설치한다.
③ 1단의 마지막 줄(마감 점)에서는 앞줄의 설치된 B형 블록이 끝나는 부위에 단석(소)을 안착 시키고 C형의 측면 마감부가 우측에 오도록 설치한다 ‐ 즉 시작점의 C형이 180˚ 회전된 상태가 된다.

1단 블록의 설치 ☞ 1단 블록의 설치는 매우 중요하다. 1단의 수평이나 선형이 맞지 않을 경우 옹벽(어소) 전체의 안정성과 균형에 영향을 미치므로 철저한 확인과 꼼꼼한 시공관리가 요구된다.
따라서 설계에 맞게 1단을 설치할 때 규준틀을 설치하고 1m 이상의 긴 수평자를 이용하여 전.후, 좌.우 평이 정확한지를 확인 후 설치한다.
④ 2단째부터는 C형 위는 C형, B형 위는 A형을 반복해 설치한다.
⑤ 마지막 단에서는 C형은 아랫단과 동일하게 설치하고 단석(소)를 뒤집어서 안착 시키며, B형은 마감부가 천단을 보게(1단의 경우와 비교하면 거꾸로 설치됨) 설치한다.
[그림 6. 단위부재의 용도에 따른 적용] 참조
⑥ 이때 경사각과 동일한 각도로 인양할 수 있는 부설전용기구를 사용하면 시간 및 인건비를 대폭 줄일 수 있다.

곡선구간은 시공 후 미관을 고려하여 원만한 곡선으로 설치한다.

시공 시점부분과 종점구간이 길고 부등침하의 우려가 있는 현장은 약 20m 정도로 구간을 구획하여 설치하고 C형(측면마감)블록의 가운데 종으로 된 토류판의 2개의 공(孔)을 통해 각 단의 블록을 연결하여 토목용 섬유로프나 와이어로프를 턴버클로 결속하여 블록을 일체화 시킬 수 있다.

[그림 3. 축대(옹벽)용도에 따른 부설 정면도]

4. 뒷채움 및 보강재

山水뷰의 적층과 동시에 뒷채움을 하여 블록이 전도되지 않도록 한다.

뒷채움 재료는 배수가 용이한 재료(하천골재 및 쇄석 등 80mm 이하)를 사용하며, 충분한 다짐을 하여야 한다.

뒷채움 시공은 블록의 휨과 비틀림을 방지하기 위해 블록쪽에서부터 다짐 시공하며 보강재 설치 후 뒷채움 다짐을 할 경우 보강재가 움직이거나 손상되지 않도록 주의하여 시공하여야 한다.

보강재 설치 후 다짐시 다짐 장비가 직접 보강재에 올라타서 다짐하여서는 안되며 뒷채움재를 포설한 후 다짐을 하여야 한다.
[그림 4. 뒷채움, 속채움 및 흡출방지재] 참조.

시공단면의 높이가 3m 이상일 경우 비탈각을 감안하여 구조적 안정을 위해 보강재를 설치할 수도 있으며 보강재 설치는 지반, 하상, 유속 등 현장의 여건에 따라 감리자 또는 발주자와 협의 후 설치여부를 결정할 수 있다.
[그림 5. 용도에 따른 보강재] 참조.

보강재 설치는 지형에 따라 토목용 섬유매트 또는 앙카방식을 선택할 수 있으며 이는 구조 계산된 설계도면에 의한다.

5. 블록공간의 속채움 및 식생

현장조건에 따라 식재를 하거나 또는 자연 상태로 방치한다.

식재는 홍수기 이전까지 활착 가능한 시기에 시공하는 것이 바람직하다.

블록과 블록 사이 식재공간의 복토는 사질토, 역질토 또는 점토 등 주변의 수급하기 좋은 흙으로 사용하되 식물의 생육이 활발하도록 양질의 토양이어야 하고 점토 덩어리, 쓰레기, 기타 유해물질이 없어야 하며 흘러내리지 않도록 복토 하여야 한다.

호안의 평상수위 높이에 전용칸막이로 구획하여 어소(魚巢), 어제(魚梯)의 용도로 사용하고 상단에는 (1)의 토사로 복토하여 풀, 야생화 및 작은 수종의 관상목을 심어 주위의 환경과 어울리게 한다.

식생재료는 식재전에 현장으로 반입하여야 하며 식재될 때까지 뿌리가 상하거나 흙털림 등이 발생하지 않도록 양호한 상태를 유지하여야 한다.

반입 당일 식재하지 못한 경우 잎, 뿌리 등이 건조되지 않도록 바람이 없고 햇볕이 차단된 습한 장소에 보관한다.

여러 종류의 소관목, 화초 등을 혼식하는 경우에는 계약 도면에 명시된 식재 위치와 소요수량을 준수하여야 한다.

山水뷰는 공간이 넓고 상하좌우가 서로 통하므로 충분한 수분공급이 되어 건기에도 별도의 수분공급을 할 필요가 없다.

경우에 따라 식생을 하지 않아도 토사가 유출되지 않기 때문에 풀, 야생화 등이 자생하게 된다.

[그림 4. 용도에 따른 뒷채움, 속채움 및 흡출방지재]

[그림 5. 용도에 따른 보강재]

1. 지반보강용 지오그리드 :

고강도 저신율Polyester 직물에P.V.C를
코팅한 제품

2. 아이볼트, 너트, 앙카볼트, 토목용 로프
또는 섬유보강재 등.

지오그리드 시공 예	아이볼트와 토목용 로프 시공 예

[그림 6. 단위부재의 용도에 따른 적용]

B형 (상부마감으로 실시 예)	B형 (하부마감으로 실시 예)

6. 검사 및 유지관리

시방대로 시공을 하였는지 확인하여 안정성을 검토한다.

山水뷰의 적층 상태, 속채움 및 뒷채움의 다짐상태가 양호한지 확인한다.

식물종의 적응 상태와 활착여부를 조사하고 생육이 부진할 경우 재식재 등 적절한 조치를 해야 한다.

건설업자는 시공직후부터 완성도 판정 때까지 공사부분에 대한 유지관리를 해야 한다.

유지관리기간에 활착되어 육성된 후, 경관상 특별한 관리가 필요하지 않은 곳은 식재식물과 자생식물의 상호 간섭은 자연의 법칙에 따른다.

식재 요령

㉠ 종자 파종은 각 재료별 파종방법에 따라 전면에 걸쳐 균일하게 파종한다.

㉡ 구근류, 숙근류 등은 산수뷰의 식생공에 식물을 직접 심을 경우에는 모종을 활용한다.

㉢ 식물을 직접 심을 경우에는 뿌리가 상하지 않도록 주의하면서 재배용 흙을 채워 뿌리사이에 공간이 생기지 않도록 심는다.

㉣ 특수한 식물을 심거나 파종할 때 각 식물의 특성에 맞춰 심거나 종자의 파종방법에 따른다.

㉤ 갈대 및 부들을 심는 경우
ⓐ. 갈대, 억새 및 부들의 시공은 양질의 재료로 시공하여야 한다.
ⓑ. 갈대, 억새 및 부들의 지하경 심기 심도는 약 25㎝~30㎝가 되도록 하고 새싹의 눈이 상하지 않도록 바르게 배치하여야 한다.
ⓒ. 퇴비는 사용하지 않으며 부득이 사용할 경우는 공사 감독자와 협의해야 한다.
ⓓ. 갈대 및 억새 부들은 완전 육성될 때까지 엄격한 유지관리가 필요하며 훼손되거나 또는 고사 될 경우에는 반드시 현지의 특성에 맞도록 보강하여야 한다.