환경경관 식생호안블록

시공시방서

주식회사 산수코리아

Tel  : 043) 732 ‐ 0901    Fax  : 043) 733 ‐ 0901

Home Page : http://www.sansookorea.co.kr   E-Mail : sskdkk@naver.com

충청북도 옥천군 청성면 신매인정로 30

특별시방서

‐ 환경경관· 식생호안블록의 시공방법 ‐

1. 시공

일반사항

적용범위
본 시방서는 환경경관 식생호안블럭(이하 “블럭”이라 한다)을 이용한 시공과 재료에 관한 기본적 시방을 제시하여 호안, 수로 비탈면, 절·성토 비탈면 등에 토목적으로 안전하면서 생태계 차단이 없는 자연친화적인 공간을 조성하고 생물이 생육, 생식할 수 있도록 환경을 조성하여 생태계를 보전 복원시키고자 하는데 목적이 있다.

관련시방
이 공사와 관련이 있는 사항 중 본 시방서에 언급된 이외의 사항은 하천 공사표준시방서(건설교통부, 1999)의 해당 사항에 따른다.

블록시공

건설업자는 현장 내 반입된 모든 블록을 현장 내에서 운반 또는 적치, 보관하는데 있어 블록의 형상에 손상이 없도록 주의해야 한다.

블록을 보관장소로 부터 운반하고자 할 때는 작업 전에 운반방법, 1회 운반량, 운반장소 등에 대하여 작업계획서를 제출하고 공사감독자의 승인을 얻은 후 실시해야 한다.

세굴의 정도를 감안하여 기초를 하되 블록이 계획하상고 보다 1~2m 정도 깊게 묻히도록 감안하는 것이 좋다.

면고르기가 끝난 비탈면에 토사 흡출방지를 위한 부직포를 덮는다. 부직포가 서로 연결되는 부위는 10㎝ 이상이 겹치도록 한다.

블록은 미관을 고려하여 배치에 유의하고 시공전용 인양기구를 사용하여 하단 오른쪽부터 측면마감형을 거치하고 하부마감형(C형)을 포설한다. 2~n단째는 각 단의 우측에서 측면마감형을 포설하고 기본형(A형)을 연속 포설하며 마지막 상단은 상부마감형(B형)으로 마감한다. 이때 공히 블록간 밀착시공(20mm 이내)을 해야 하며, 곡선부 및 이음부 등 밀착이 어려운 곳에는 콘크리트 모르타르로 틈 메우기를 해야 한다.

굴요성, 내구성을 증가시키기 위하여 블록을 연결봉에 의하여 샤클로 연결하여 전체가 일체가 되도록 해야 한다.

블록을 절단해야 할 경우에는 콘크리트 절단기를 사용하여 블록의 마감부가 매끈하도록 실시해야 한다.

블록은 토공 후 곧바로 시공하는 것보다 시간을 두고 자연침하 및 다짐이 된 후 시공하도록 해야 한다.

시공허용오차

3.3.1 블록 시공 시 허용오차 범위는 법선과 줄눈 간격을 기준으로 ±5cm 이내로 한다.